Тамбовское областное государственное бюджетное

профессиональное образовательное учреждение

«Строительный колледж»

| УТВЕРЖДАЮ Председатель Экспертного совета ___________________ | УТВЕРЖДАЮ Директор ТОГБПОУ «Строительный колледж» «28» июня 2016 г. __________ А.И.Ананьев |
| --- | --- |

ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРОБЫ

для учащихся  9-х классов

«Магия металла»

Тамбов, 2016

|  | Информационная карта |
| --- | --- |
| Организация-разработчик: | Тамбовское областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Строительный колледж» |
| Программа профессиональной пробы: | «Магия металла для электрогазосварщика» |
| Авторы-составители: | Цепляев Владимир Николаевич, мастер производственного обучения ТОГБПОУ «Строительный колледж»; Гоцев Валентин Васильевич, преподаватель специальных дисциплин; Ананьева Ирина Сергеевна, заведующая отделением, руководитель ПрофЦентра кластера «Стройиндустрия и ЖКХ»; Шиндяпина Елена Валерьевна, методист ТОГБПОУ «Строительный колледж» |
| Область применения программы профессиональной пробы: | Техника и технологии строительства |
| Аннотация: | Программа профессиональной пробы знакомит учащихся 9-х классов с профессией «Мастер жилищно-коммунального хозяйства». Электрогазосварщик – рабочая специальность, которая является одной из самых востребованных в строительной сфере, высоко оплачивается. Участие в профессиональной пробе способствует формированию у обучающихся представления о специфике работы электрогазосварщика, получению навыков профессиональной деятельности. В ходе профессиональной пробы обучающимся представиться возможность стать мастером своего дела, поработать с металлом, изготовить самостоятельно металлическую конструкцию. Результатом участия в профессиональной пробе будет самостоятельное создание каждым обучающимся изделия «мангал». |
| Продолжительность программы: | Программа рассчитана на 8 часов в группах численностью 5-8 человек |
| Количество страниц программы: | 9 |

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Электрогазосварщик – специалист, который осуществляет сварку различных изделий из металла (узлов металлоконструкций, трубопровода, деталей машин и механизмов, емкостей, изделий и т.д.). В настоящее время, вид деятельности электрогазосварщика считается очень востребованной на рынке труда. Основная задача электрогазосварщика соединить (сварить) или разрезать с помощью сварочного аппарата металлические конструкции. Этот специалист работает индивидуально или в составе бригады.

Целью программы профессиональных проб является формирование у учащихся 9-х классов интереса к деятельности электрогазосварщика и содействие профессиональному самоопределению обучающихся посредством погружения в профессию.

Задачи программы:

- сообщение базовых сведений о профессиональной деятельности электрогазосварщика;

- проявление интересов обучающихся к данному виду практической деятельности;

- определение уровня готовности обучающихся к выбору профессии.

Профессиональная проба рассматривается как средство актуализации профессионального самоопределения и активизации творческого потенциала личности школьников.

В рамках профессиональной пробы пройдут практико-ориентированные занятия на базе учебно-производственного комплекса Строительного колледжа, где обучающиеся не только наглядно увидят современное оборудование, но и сами попробуют себя в избранной профессии, приобретут начальные навыки профессиональной деятельности электрогазосварщика, соблюдая требования и правила безопасности труда.

Обучающиеся, освоившие программу профессиональных проб, должны овладеть следующими компетенциями:

- уметь устанавливать связь между учебными предметами, образованием и профессией;

- уметь соотносить свои личностные характеристики и способности с требованиями профессии;

- владеть простейшими операциями по созданию простейших конструкций;

- уметь определять уровень своей готовности к выбору профессии «Мастер жилищно-коммунального хозяйства».

Профессиональная проба завершается демонстрацией самостоятельно изготовленного изделия металлической конструкции «мангал» и подведением итогов с обсуждением того, какими начальными профессиональными навыками овладели обучающиеся и какие сложности они испытывали при выполнении профессиональной пробы.

Тематический план

| №п/п | Темы | Всего часов |
| --- | --- | --- |
| 1 | Специфика профессиональной деятельности. Современный инструментарий и технологии | 1 |
| 2 | Чтение инструкционно-технологической карты по изготовлению мангала. Организация рабочего места | 1 |
| 3 | Подготовка металла к сварке | 1 |
| 4 | Подборка комплектующих деталей для изготовления мангала | 1 |
| 5 | Подготовка кромок, сборка деталей | 1 |
| 6 | Сборка конструкции перед сваркой. Выверка конструкции | 1 |
| 7 | Сварка (прихватками) конструкции мангала. Обработка сварных швов | 1 |
| 8 | Итоговое занятие | 1 |
|  | ИТОГО | 8 |

Содержание профессиональной пробы.

Задание №1.Специфика профессиональной деятельности. Современный инструментарий и технологии.

Сведения о конкретных видах профессиональной деятельности. Видеоролик «Характеристика и содержание труда электрогазосварщика», смежные профессии.

Понятие «сварка», «электрод», «электродержатель», «зоны сварного соединения». Основные требования к качественной работе.

Техника безопасности. Требования к спецодежде. Средства индивидуальной защиты. Ознакомление с инструментами, сварочным оборудованием, технологиями (презентация).

Задание №2. Чтение инструкционно-технологической карты по изготовлению мангала. Организация рабочего места.

Разбор инструкционно-технологической карты по изготовлению мангала. Чтение заданного чертежа.

Практическая работа.

Организация рабочего места. Разметка деталей по чертежу на металлическом листе.

Задание №3. Подготовка металла к сварке.

Инструктаж по технике безопасности при резке металла

Практическая работа.

Подготовка комплектующих деталей мангала. Очистка кромок

Задание №4. Подборка комплектующих деталей для изготовления мангала.

Практическая работа.

Подборка деталей для изготовления мангала по заданным размерам

Задание № 5. Подготовка кромок, сборка деталей.

Инструктаж по технике безопасности при работе с металлическими заготовками. Технология  обработки кромок деталей.

Практическая  работа.

Подготовка кромок, сборка деталей.

Задание №6. Сборка конструкции перед сваркой. Выверка конструкции.

Инструктаж по технике безопасности при временном закреплении конструкции. Временная прихватка при сборке узлов.

Практическая работа.

Временное закрепление конструкции и выверка данной конструкции по технологической карте.

Задание №7. Сварка (прихватками) конструкции мангала. Обработка сварных швов.

Инструктаж по технике безопасности при электросварке.

Практическая работа.

Сварка (прихватками) конструкции мангала. Обработка сварных швов.

Задание №8. Итоговое занятие.

Демонстрация самостоятельно изготовленного обучающимися изделия (мангал). Подведение итогов.

Рефлексия приобретенного практического опыта.

Материально-технические средства, необходимые для реализации программы профессиональной пробы

| №п/п | Наименование | Кол-во, ед./шт. |
| --- | --- | --- |
| Оборудование |
|  | Сварочный аппарат PDMMA-220К инверторного типа | 8 |
|  | Сварочный стол модель габариты мин 1,5х1,0 м | 8 |
|  | Индивидуальная промышленная автономная вытяжка 15 | 1 |
|  | Ручная угловая шлифовальная машина с кожухом, не более 125 мм (5 дюймов) | 8 |
|  | Визуальный и измерительный контроль «Универсальный шаблон сварщика» | 8 |
|  | Стойка для инструмента высота 1.6 х 0.40 х 0.40 15 | 8 |
|  | Верстак (длина 1,5м) | 8 |
|  | Розетка для инструмента 220В 2 кВт | 8 |
|  | Кабель соединительный 5 м | 8 |
|  | Контейнер для отходов | 1 |
|  | Умывальник | 1 |
|  | Ведро 15 л | 1 |
|  | Табуретка | 8 |
|  | Инструменты |  |
|  | Болгарка | 2 |
|  | Зубило | 2 |
|  | Прямоугольник | 8 |
|  | Метрическая стальная линейка (рулетка) | 8 |
|  | Стальная линейка 30 см | 8 |
|  | Рулетка STAYER–5 м Арт. 3411-05-25 | 8 |
|  | Угольник металлический 500 мм Арт.4000858360 | 8 |
|  | Напильник круглый диаметр 8 мм, длина от 20 см | 8 |
|  | Напильник треугольный длина от 20 см. | 8 |
|  | Штангенциркуль 550 мм | 8 |
|  | Пассатижи (плоскогубцы) | 8 |
|  | Молоток для отбития шлаков | 8 |
|  | Диски обрезные по металлу Д115 – 5 шт. | 8 |
|  | Щётка – сметка с деревянной ручкой | 8 |
|  | Совок | 8 |
|  | Защитная одежда | 8 |
|  | Маска (хамелеон) | 8 |
|  | Защитные очки для шлифовки | 8 |
|  | Защитные ботинки | 8 |
|  | Расходные материалы |  |
|  | Лист железный (1м2) | 8 |
|  | Металлопрофиль 20х20мм (3,5 м) | 8 |
|  | Электроды типа Э-50А основным покрыимем d3,0мм (1 кг) | 8 |
|  | Болт (40х10 мм) | 32 |
|  | Гайка (диаметром 10 мм) | 32 |
|  | Диски шлифовальные. 125мм | 8 |
|  | Щетка дисковая стальная 125 мм | 8 |
|  | Щетка дисковая для аустенитных сталей 125 мм | 8 |
|  | Строительный маркер (3 цвета) | 8 |
|  | Ветошь | 8 |
|  | Перчатки | 8 |

Литература

Основная литература

- Виноградов В.С. «Электрическая дуговая сварка»: Учебник для нач. проф. образования. — 4-е изд., стер. — М.: Академия, 2010. — 320 с.

- Данилов Н.Н. и др. Технология строительных процессов: Учеб. / А.А. Афанасьев, Н. Н. Данилов, В. Д. Копылов и др.; Под ред. Н.Н. Данилова, О.М. Терентьева. 2-е изд., перераб.- М.: Высш. шк., 2001.- 468с., ил.

- Инженерные сети, оборудование зданий и сооружений: Учебник / Е.Н. Бухаркин, В.М. Овсянников, К.С. Орлов и др.; Под ред. Ю.П. Соснина. – М.: Высш. шк., 2001. – 415с., ил.

- Куликов О.Н., Ролин Е.И. Охрана труда в строительстве: Учебник для нач. проф. Образования. – М.: ПрофОбрИздат, 2002.-288с.

- Маслов В.И.  Сварочные работы: Учеб. для нач. проф. образования. – 2-е изд., стериотип. – М.: ИРПО; Издат. центр Академия, 2000.- 240с., ил.

- Никифоров Н.И.  Справочник газосварщика и газорезчика/ Н.И. Никифоров, С.П. Нешумова, И.А. Антонов. – 3-е изд., испр. – М.: Высш. шк., 2002.- 239с., ил.

- Овчинников В.В. Технология электросваврочных и газосварочных работ. - М.: Издательский центр «Академия», 2010. – 272 с.

- Полевой Г.В. Газопламенная обработка металлов: Учеб. для студ. учреждений сред. проф. образования / Г.К. Полевой, Г. К. Сухинин.- М.: Издат. центр Академия, 2005. – 336с., ил., табл.

- Попов К.Н. Строительные материалы и изделия: Учеб. / К.Н. Попов, М.Б. Каддо. – М. Высш. шк., 2002. – 367с., ил.

- Рыбаков В.М.  Дуговая и газовая сварка: Учебн. для сред. проф.-техн. училищ.- М.: Высш. шк., 1981. - 256с., ил. (Профтехобразование. Сварка. Резка).

- Соколов Г.К. Технология и организация строительства: Учебник для студ. сред. Проф. Образования / Г.К. Соколов. – 4-е изд., стер. – М.: Издат. центр «Академия», 2014.- 528с.

- Стеклов О.И. Основы сварочного производства: Учеб. для средн. проф. образования.- 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Высш. шк., 1986._ 224с., ил.

- Чернышов Г.Г. Сварочное дело: Сварка и резка металлов: учеб. для нач. проф. образования.- 2-е изд., стер. – М.: Издат. центр Академия. 2004.- 496с.

- Чернышов Г.Г. Справочник электрогазосварщика и газорезчика. - М.: Издательский центр «Академия», 2007. – 400 с.

- Чернышов Г.Г. Основы теории сварки и термической резки металлов. - М.: Издательский центр «Академия», 2010. – 208 с.

Дополнительная литература

- Бейербах В.А. Инженерные сети, инженерная подготовка и оборудование территорий, зданий и стройплощадок: Учеб. пособие.- 3-е доп. и перераб.- Ростов н/Д: Феникс, 2009. – 568с

- Герасименко А.И. Основы электросварки: Учебн. Пособие / А.И. Герасименко. – Изд. 4-е. – Ростов н/Д: Феникс, 2007. – 380с.- (НПО).

- Заплатин В.Н. Основы материаловедения (металлообработка): учебное пособие для начального проф.образования. - М.: Издательский центр «Академия», 2009. – 256 с.

- Колчанов Л.А. «Сварочное производство», Р/на Дону,»Феликс», 2004.

- Комков В.А., Рощина С.И., Тимахова Н.С. Техническая эксплуатация зданий и сооружений: Учебник для средних проф.- технич. учеб. заведений.- М.: ИНФРА-М.- 2010. – 288с., ил.

- Лупачев В.Г. Ручная дуговая сварка. – Минск: Выш. шк., 2007. – 416с.

- Маилян Л. Р. Справочник современного строителя.-  Ростов н/Д: Феникс, 2004.- 544с.

- Сварка и резка материалов: Учеб. пособие / М.Д. Банов, Ю.В. Казаков, М.Г. Козулин и др.; Под ред. Ю.В. Казакова. – 2-е изд., стер.- М.: Издат. центр Академия, 2002. – 400с.

Интернет-ресурсы

- http://stroy-shkola.ru/vodosnab_otopl/truby/kak-nauchitsya-varit-elektrosvarkoy-video-i-foto-rukovodstva.html - официальный сайт школы строительного мастерства «СтройШкола»

- http://o-builder.ru/cvarka-invertorom-dlya-nachinayushhix/ -  официальный портал ОчумелыйСтроитель.ru  , посвященный строительству, ремонту, дизайну

- http://elsvarkin.ru/prakticheskoe-primenenie/elektrosvarka-dlya-nachinayushhix-ili-kak-nauchitsya-svarke-po-metallu - информационный сайт «ELSVARKIN.RU»

- http://sdelais.ru/category/strojka-i-remont -  информационный сайт «СделайСам»